|  | Refrigerante G-12 Max Life 42% |
| --- | --- |

Descripción

Protector de los circuitos de refrigeración de vehículos industriales y grandes motores. Contiene paquete inhibidor de la corrosión compuesto de ácidos carboxílicos de última generación que garantizan la adecuada refrigeración y protección anticongelante en temperaturas extremas. Retrasa el punto de ebullición y protege contra la corrosión a todos los metales y gomas del circuito.

Características químicas

|  | Aspecto ( sin teñir ) | Líquido transparente |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Concentración P/P | 42% |  |
|  | Punto congelación º C | -35 |  |
|  | Temp. Protec. Cong. º C | -37 |  |
|  | pH | 8 |  |

Normas Generales

UNE 23-361-88 / UNE 26-393 / UNE 26-396 / SAE J 814 / SAE J 1034 / MIL A 46153 B / AFNOR NFR 15-601 / INTA 157413 / ASTM D-4985-94 / ASTM D-3306-94 / ASTM D-1177-65 / FEDERAL STANDARD 0-A-548D / BRITISH STANDARD 6580 / JDM H-5 / JIS K 2234 / BS6580

Normas Específicas

VW TL-774 – CATERPILLAR EC-1 – GENERAL MOTORS GM6277M – MAN 324 – LEYLAND TRUCKS 014GS17004 – CHRYSLER MS 9176 – MERCEDES BENZ DBL 7700.300 – RENAULT 41-01-001 – PSA B71-5110 – VOLVO TRUCK 1286083/002.

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 06 Fecha 01/02/2008.